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       湖南城建检测有限公司
建筑材料取样送检指南

钢材、焊接及机械连接

	
	名称
	检验项目
	取样根数
	样品长度

(mm) 
	牌号
	依据规范
	验收批

	常用钢材
	热轧光圆 
	拉伸
	2
	500
	HPB300
	GB1499.1-2008/XG1-2012
	每批不大于60吨，任选2盘或2根，先去掉端部0.5m后，每根（盘）只能截取1根拉伸1根冷弯样。

注：冷轧扭不大于10吨为一批。

	
	
	冷弯
	2
	500
	
	
	

	
	
	重量偏差
	增加3根
	500
	
	
	

	
	热轧带肋
	拉伸
	2
	500
	HRB335
HRB400
	GB1499.2-2007/XG1-2009
	

	
	
	冷弯
	2
	500
	
	
	

	
	
	重量偏差
	增加3根
	500
	
	
	

	
	冷轧带肋

（砼用）
	拉伸
	1
	500
	CRB550
	GB13788-2008
	

	
	
	冷弯
	2
	500
	
	
	

	
	
	重量偏差
	增加4根
	500
	
	
	

	
	冷轧扭
	拉伸
	2
	500
	CTB550

CTB650
	JG190-2006
	

	
	
	冷弯
	1
	500
	
	
	

	
	
	重量偏差
	增加3根
	500
	
	
	

	焊接及

连接
	电弧焊
	拉伸
	3
	500
	同牌号钢筋

同型式接头
	JGJ18-2012　
	不超过300个接头为一批，随机切取试样。

注：工艺检验（即试焊）的取样数量同施工检验（即施工焊）

	
	电渣压力焊
	拉伸
	3
	500
	同牌号钢筋接头
	
	

	
	闪光对焊
	拉伸
	3
	500
	同台班同焊工

同牌号同直径

可一周内累计
	
	

	
	
	冷弯
	3
	500
	
	
	

	
	机械连接
	工艺检验
	拉伸
	3
	500
	
	JGJ107-2010　
	各规格接头试件3根

	
	
	施工检验
	拉伸
	3
	500
	
	
	同等级同型式同规格不超过500个接头为一批，从工程结构中随机截取。

	
	
	备注
	按类型分为：套筒挤压、锥螺纹、镦粗直螺纹、滚轧直螺

纹接头等

按接头等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ个等级，务必注明，以免影响结果判定
	

	说明：初次检测不合格时，需见证送样复检，标准要求双倍取样为一组试样


二、水泥

检测项目：凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁、氯离子含量、碱含量（低碱水泥）、水化热（中低热水泥）。    
取样方法和数量

同一水泥厂、同品种、同等级、同批号、同一进场数量的水泥，或者袋装可以按照以200吨为一验收批，不足200吨亦按一验收批计（散装可以按照以500吨为一验收批，不足500吨亦按一验收批计）。 

取样要有代表性，一般从20袋（袋装水泥）或20个以上不同部位（散装水泥）取等量样品，总数不少于12kg，拌匀后分成2份，1份6kg用水泥桶装后送实验室进行检验，1份密封包存以备校验（我公司为方便委托方，已备有专用水泥留样桶，委托时只需将所取水泥送至样品室即可，不必带水泥桶）。
三、粗骨料、细骨料

粗骨料检验项目：颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标、坚固性、岩石抗压强度（高强混凝土用）。

细骨料检验项目：颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量和压碎值指标（人工砂）。
取样方法及数量：

砂：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位的表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的砂8份，组成一组样品，不少于50kg。

石：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位的表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的石子15份，组成一组样品,不少于100kg。
四、外加剂与掺合料

粉煤灰检验项目：细度、需水量比、烧失量、三氧化硫含量、放射性、游离氧化钙含量和安定性（C类）

矿渣粉检验项目：比表面积、活性指数、流动度比、放射性

硅灰检验项目：比表面积、二氧化硅含量、放射性

外加剂检验项目：pH值、氯离子含量、碱含量、减水率、凝结时间差、抗压强度比

膨胀剂：凝结时间、限制膨胀率、抗压强度。

	材料名称
	依据标准
	取样数量

	粉煤灰
	GB/T1596-2005
	不少于3kg

	泵送剂
	JC473-2010
	同一品种的外加剂以50吨为一批，不足50吨也可作为一批。对粉状外加剂可以从20个以上不同部位取等量样品；对液体外加剂应从容器的上中下三层分别取样，取样量不少于200kg水泥所用的外加剂量（按厂家提供的掺量的最大值计算）。



	砂浆、混凝土防水剂
	JC474-2008
	

	防冻剂
	JC475-2004
	

	膨胀剂
	GB23439－2009
	不少于5Kg

	水泥基渗透结晶型防水材料
	GB18445-2011
	不少于5Kg

	水性渗透性无机防水剂
	JC/T1018-2006
	不少于5Kg

	混凝土外加剂
	GB8076-2008
	不少于5Kg

	聚合物水泥防水砂浆
	JC/T984-2005
	不少于5Kg

	聚羧酸系高性能减水剂
	JG/T223-2007
	不少于5Kg

	砂浆增塑剂
	JG/T164-2004
	不少于3Kg


五、混凝土、砂浆配合比

	
	依据标准
	取样数量

	混凝土配合比
	JGJ55-2011   

《普通混凝土配合比设计》
	≤C20
	水泥（po32.5）30kg

	
	
	
	中砂60kg

	
	
	
	卵石110kg

	
	
	C25～C30
	水泥（po32.5）45kg

	
	
	
	中砂50kg

	
	
	
	卵石100kg

	
	
	C25～C40
	水泥（po42.5）45kg

	
	
	
	中砂60kg

	
	
	
	卵石100kg

	砂浆配合比
	JGJ/T98-2010

《砌筑砂浆配合比设计》
	水泥（po32.5）10kg

	
	
	中砂30kg


六、混凝土、砂浆试块

	混凝土试块
	GB/T50080-2002             GB/T50081-2002
	1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次;
2、当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的砼每200 m3取样不得少于一次;

3、每楼层,同配合比的砼,取样不得少于一次;

4、每次取样应至少留置一组标养试块,同条件养护的留置组数根据实际需要确定，不宜少于10组,且不应少于3组。

5、浇注桩身混凝土，每浇注50m3混凝土必须送检1组；小于50 m3的桩，每根桩必须送检1组；地下连续墙50m3混凝土应送检1组，每个单元槽段送检不得少于l组；每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

	砂浆试块
	JGJ70-2009
	同一类型及强度等级的砂浆试块应不少于3组

	水泥灌浆料
	GB/T50204-2002
	每工作班留置一组边长为70.7mm的立方体试件3个 

	抗渗试件
	GB/T50204-2002

GB50208-2002
GB/T50082-2009
	连续浇注混凝土每500 m3留置1组，且每项工程不少于2组，6个为一组


七、墙体材料类

	名称
	依据

标准
	常见尺寸/mm
	常见等级
	验收批
	送样数量

	烧结普通砖
	GB5101-2003
	240×115×53
	MU10

MU15

MU20

MU25

MU30
	同一厂家进场数量不超过15万块
	10块

	烧结多孔砖
	GB13544-2011
	240×115×90
	
	
	10块

	烧结空心砖
	GB13545-2003
	240×240×115

240×180×115
	MU10

MU7.5

MU5.0

MU3.5

MU2.5
	
	10块

	普通砼小型空心砌块
	GB8239-1997
	390×190×190
	MU3.5

MU5.0

MU7.5

MU10

MU15

MU20
	同一厂家进场数量不超过1万块（产品龄期不应小于28d）
	5块

	粉煤灰砖
	JC239-2001
	240×115×53
	MU10

MU15

MU20

MU25

MU30 
	同一厂家进场数量不超过10万块
	20块

	蒸压加气砼砌块
	GB11968-2006
	600×240×240
	强度：A2.5

A3.5A5.0

密度：B05、 B06、B07

等组合
	同品种规格等级的不超过10000块
	9块100×100×100mm


八、防水材料类

	
	材料名称
	依据标准
	验收批
	取样数量

	防水

卷材
	弹性体改性沥青防水卷材 (SBS)
	GB18242-2008
	1000卷/批
	顺纵向截取长度1.5米

	
	塑性体改性沥青防水卷材 (APP)
	GB18243-2008
	1000卷/批
	顺纵向截取长度1.5米

	
	聚氯乙烯防水卷材
	GB12952-2003
	1000卷/批
	顺纵向截取长度1.5米

	
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	GB23441-2009
	10000m2/批
	顺纵向截取长度1.5米

	
	湿铺预铺防水卷材
	GB/T23457-2009
	10000m2/批
	顺纵向截取长度1.5米

	
	石油沥青纸胎油毡、油纸
	GB326-2007
	1500卷/批
	顺纵向截取长度1米

	
	氯化聚乙烯防水卷材
	GB12953-2003
	10000m2/批
	顺纵向截取长度1米

	
	三元丁橡胶防水卷材
	JC/T645-1996
	300卷/批
	顺纵向截取长度1米

	
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材
	GB18967-2003
	10000m2/批
	顺纵向截取长度1米

	
	沥青复合胎柔性防水卷材
	JC/T690-2008
	1000卷/批
	顺纵向截取长度1米

	
	高分子防水材料
	GB18173.1-2006
	5000m2/批
	顺纵向截取长度1米

	
	止水带
	GB18173.2-2000
	每月同标记/批
	顺纵向截取长度1米

	
	遇水膨胀橡胶
	GB18173.3-2002
	每月同标记/批
	顺纵向截取长度1米

	防水

涂料
	聚氨酯防水涂料
	GB/T19250-2003
	15t/批
	取3kg

	
	聚合物水泥防水涂料
	GB/T23445-2009
	10t/批
	取2kg

	
	聚合物乳液建筑防水涂料
	JC/T864-2008
	5t/批
	取2kg

	
	水乳型沥青防水涂料
	JC/T408-2005
	5t/批
	取2kg

	
	聚氯乙烯建筑防水接缝材料
	JC/T798-1997
	20t/批
	取3kg

	
	建筑防水沥青嵌缝油膏
	JC/T207-1996
	20t/批
	取2kg

	
	聚氨酯建筑密封胶
	JC/T482-2003
	5t/批
	取4kg

	
	聚氯乙烯弹性防水涂料
	JC/T674-1997
	20t/批
	取2kg


PAGE  
Page 1 of 8

